**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Перед нанесением пропитки для бетона REFLOOR AC-S100 поверхность свежего

бетона необходимо очистить от воды и грязи. Грязь, возникшая при резке швов, также

может быть причиной возникновения белых пятен на поверхности, в случае если

REFLOOR AC-S100 не полностью высохнет.

**НАНЕСЕНИЕ REFLOOR AC-S100**

Пропитка для бетона REFLOOR AC-S100 наносится на свежий бетон и свеженанесенный топпинг REFLOOR, непосредственно после машинного заглаживания.

На цементную самовыравнивающуюся стяжку и цементные напольные покрытия через 24

часа после их укладки. REFLOO AC-S100 наносится велюровым валиком, кистью или

резиновым шпателем в количестве 0,1-0,2кг/м2.

Одного слоя достаточно для снижения .гигроскопичности и запыленности, и в тоже время приданию поверхности блестящего

вида. При нанесении дополнительных слоев поверх состава REFLOOR AC-S100

рекомендуется провести тест совместимости новых слоев на пробной поверхности.

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

При работе с пропиткой для бетона REFLOOR AC-S100 необходимо избегать

контакта с кожей и глазами, пользоваться респиратором и другими средствами

индивидуальной защиты дыхательных путей. Требуется обеспечить хорошую вентиляцию

рабочих помещений