**Применение:**

Свежеуложенный бетон Sikafloor Proseal распыляется на свежеуложенный бетон сразу же после окончания затирки. Перед нанесением Sikafloor Proseal удостоверьтесь, что на поверхности бетона нет стоячей воды. Sikafloor Proseal наносите равномерно распылителем низкого давления или валиком в один слой. В условиях сквозняков и прямого солнечного нагрева необходимо, после высыхания Sikafloor Proseal, накрыть бетонную поверхность белой полиэтиленовой пленкой.

Твердый бетон Sikafloor Proseal может быть нанесен на старый бетон если его поверхность чистая, сухая и не содержит пятен от масла.

дополнительная информация Дополнительная информация, приемы работы при низких температурах высылаются по запросу.

**Дополнительная информация:**

В жаркую погоду, перед использованием, материал выдержать в прохладном месте.

При низкой температуре вязкость Sikafloor Proseal увеличивается, наносить распылением материал будет очень тяжело.

Sikafloor Proseal может покрыться беловатыми пятнами, если швы прорезаются до полного отверждения материала.

Брызги масел и других загрязнителей должны быть немедленно удалены во избежание возможности появления пятен.

Не использовать распылители, которые использовались для нанесения силиконов или смазок для опалубок.

Если в последствии на бетонную поверхность будут наноситься покрытия, то слой Sikafloor Proseal необходимо удалить.

**Очистка оборудования:**

Распылители промываются растворителем Thinner C немедленно после применения или при перерывах в работе. Высохший материал удаляется

**Расход:**

Одним литром можно обработать 5 – 12 м2 на один слой. Расход зависит от шероховатости поверхности и ее пористости. На затертой бетонной поверхности одним литром можно обработать 12 м2 поверхности.