**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Условия нанесения**

Минимальная температура нанесения +5ºС;

Максимальная температура нанесения +30ºС.

Продолжительность высыхания пленки Universum Пропитка А 02 Кюринг в зависимости от расхода составляет от 0,5 до 2 часов при 25ºС.

**Рекомендации по нанесению**

Материал готов к применению и не требует дополнительного перемешивания. Пропитку А 02 наносить равномерно на поверхность с помощью распылителя, кисти или валика (кроме поролонового!). При нанесении слоев Universum Пропитка А 02 Кюринг следует хорошо очистить поверхность от масла и грязи. Если очистка проводилась при помощи воды, необходимо удалить излишки с поверхности. Наносить Universum Пропитка А 02 Кюринг на поверхность нужно с помощью распылителя (садового или промышленного типа) или валиком равномерно тонким слоем. и не разбавлять! Сразу после нанесения Universum Пропитка А 02 Кюринг поверхность имеет зеркальный глянец, что способствует его равномерному нанесению на всю поверхность.

Во избежание повреждений поверхности пола Universum Пропитка А 02 Кюринг нужно наносить только после того, как бетон набрал достаточную прочность (особенно важно в жарких условиях и на ветру).

При применении опалубки наносить Universum Пропитка А 02 Кюринг на вертикальные поверхности сразу после удаления опалубки.

Внимание! Поверхность быстро высохнет, если бетон подвергается ветру, избыточной жаре, солнцу и т.д.

Если какая-то часть поверхности высохла, необходимо увлажнить ее перед нанесением материала Universum Пропитка А 02 Кюринг. Поверхность должна быть влажной, но следует избегать образования луж. В случае, если средство Universum Пропитка А 02 Кюринг применялось на пропитанной водой поверхности, которая подвергается солнцу, материал Universum Пропитка А 02 Кюринг станет мутно-серым и подобным мелу. Это не влияет на его свойства. Если по эстетическим причинам необходимо второе нанесение, то первый слой должен высохнуть до второго нанесения. Продолжительность высыхания Universum Пропитка А 02 Кюринг составляет от 1 до 3 часов при температуре 20°С. Обработанная поверхность не должна быть липкой после высыхания.

Внимание! Не наносить толстый и неровный слой, так как он дает неравномерный цвет ( «пятна») на поверхности.

**РАСХОД**

Расход Universum Пропитка А 02 Кюринг зависит от структуры и пористости поверхности и составляет по топингу — 80÷150 г/м2, по бетону — 100÷350 г/м2.